## Slide 1
核磁気共鳴装置(NMR)
メーカー 日本電子
主な用途
強磁場中の試料にラジオ波を照射し、核磁気共鳴させた後、分子が安定状態に戻る際に検出される信号を利用し、分子構造を解析する装置。主に重溶媒に目的物質を溶解させた溶液試料を対象とする。
スペック
FT-NMR
対応核種：1H、13C
二次元NMR測定可
オートサンプルチェンジャー使用可能
制御ソフト：JEOL Delta
固体NMR：プローブを交換することで固体サンプルについても測定可能

## Slide 2
Ｘ線光電子分析装置(XPS)
メーカー SHIMAZU
主な用途
スペック
注意事項

## Slide 3
常温・凍結切片作製用ウルトラミクロトームシステム(ミクロトーム)
メーカー Leica
主な用途
ガラス又はダイヤモンドナイフを用いた試料表面のマイクロ～数百ナノメートルオーダーでの平滑化及び薄膜作製。AFM、SEM観察用試料の断面作成及び、TEM観察用の薄膜切片の作成に用いる。
スペック
常温では、樹脂及び樹脂に包埋された試料の切片の作成実績あり。
冷却システムに換装することで、液体窒素による凍結切片の作成が可能。ゴム・ゲル状試料の掘削、断面出しの実績あり。

## Slide 4
画像検査装置(XET)
メーカー ヤチヨ・エンジニアリング製
主な用途
スペック
注意事項

## Slide 5
高分解能走査型電子顕微鏡(SEM)
メーカー JEOL
主な用途
波長の短い電子線を用いて高い
分解能（ナノメートルスケール）で
像を得ることが出来る顕微鏡。
SEMが検出する二次電子は電子が
試料にあたる角度によって強度が
変わるため、試料表面の凹凸を
敏感に観察することが出来る
スペック
ジェントルビームモード（GB,GBSH）
資料に逆バイアスを印加することで、低加速で電子線を照射した際の分解能を
向上させることが出来る。低加速で観察することで、資料内部の情報を含ま
ない最表面のみの観察や、資料の帯電を防ぎつつ観察が可能になるという
利点がある。本装置では、最大で-5 kVの逆バイアスを印加可能
b. エネルギー分散形X線分析装置（EDS）
電子線照射により発生した特性X線を解析することにより元素分析をすること
が出来る。元素番号5（元素記号：B）から元素番号92（元素記号：U）の
範囲の元素が検出可能であり、解析結果をマッピングすることで元素の配置を
視覚的に把握することが出来る
最大試料サイズ10mm
試料移動範囲 X方向:70mm
Y方向:50mm
Z移動量2.0mm～41mm
回転360度
傾斜-5度～+70度
反射電子像観察可能
SAMPLE

## Slide 6
薄膜・断面試料作製装置(CP)
メーカー JEOL
主な用途
資料面上にセットされた遮蔽版に
イオンビームを垂直に照射し、
イオン照射を受けエッチングされる
領域と遮蔽版で遮蔽された領域に
沿って断面を形成する装置。
資料を冷却することにより、
熱ダメージの少ない断面を作成
出来る
スペック
最大試料サイズ 幅10mm×長さ8㎜×厚さ3㎜
試料移動範囲 X方向:±6mm Y方向:±2.5mm
イオン加速電圧 2∼8kV
液体窒素による冷却機構 －120℃∼0℃に設定可能
注意事項
液体窒素を使う場合は
柏キャンパス高圧ガス利用講習終了証の提示が必要